2021年陆河县市场监督管理局实木复合门产品监督抽查实施细则

1 抽样方法

采用简单随机抽样法。在企业的成品库内随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的同一批号、同一规格的产品。

随机抽取实木复合门2扇，其中1扇作为检验样品，1扇作为备份样品，分别封存，检验样品带回承检单位，备份样品封存在企业。

注：抽样人员应确认每批产品的产品名称、规格型号（例如宽度、高度）、木门的材质（例如针叶材或阔叶材）等信息，此外，还必须向受检单位确认样品的表面是“装饰面贴面表面”还是“漆饰表面”。正确填写检验依据。

样品抽取后应进行包装加封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应选用适当的包装方式，防止在运输过程中受到机械损伤。

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的被抽查产品的销售总额，以亿元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1、表2。

表1 木门窗检验项目

| 序号 | 检验项目 | 引用标准及条款号 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |  |
| 1 | 含水率 | GB/T 29498-2013 5.4.1 | 推荐性 | GB/T 29498-2013 6.3.1 |  | ● |  |
| 2 | 漆膜饰面（附着力） | GB/T 29498-2013 5.4.2.1 | 推荐性 | GB/T 29498-2013 6.3.2.1 |  | ● | 漆膜饰面做此项 |
| 3 | 浸渍胶膜纸饰面（耐划痕） | GB/T 29498-2013 5.4.2.2 | 推荐性 | GB/T 29498-2013 6.3.2.2 |  | ● | 浸渍胶膜纸饰面做此项 |
| 4 | 浸渍胶膜纸饰面（表面耐污染腐蚀） | GB/T 29498-2013 5.4.2.2 | 推荐性 | GB/T 29498-2013 6.3.2.2 |  | ● |  |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 29498-2013 5.4.3.1 | 推荐性 | GB/T 29498-2013 6.3.3.1 | ● |  |  |
| 6 | 可溶性重金属含量 | GB/T 29498-2013 5.4.3.2 | 推荐性 | GB/T 29498-2013 6.3.3.2 | ● |  | 色漆饰面木门做此项 |
| 注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

表2木质门检验项目

| 序号 | 检验项目 | 引用标准及条款号 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |  |
| 1 | 装饰面贴面表面外观要求 | WB/T 1024-2006 6.3 | 推荐性 | WB/T 1024-2006 7.2 |  | ● | 非装饰面贴面表面不做 |
| 2 | 漆饰表面外观要求 | WB/T 1024-2006 6.4 | 推荐性 | WB/T 1024-2006 7.2 |  | ● | 非漆饰表面不做 |
| 3 | 含水率 | WB/T 1024-2006 6.5 | 推荐性 | WB/T 1024-2006 7.3 |  | ● |  |
| 4 | 甲醛释放量 | WB/T 1024-2006 6.6 | 推荐性 | WB/T 1024-2006 7.4 | ● |  |  |
| 5 | 有害物质限量 | WB/T 1024-2006 6.7 | 推荐性 | WB/T 1024-2006 7.5 | ● |  | 刷色漆门做 |
| 注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 29498-2013《木门窗》

WB/T 1024-2006 《木质门》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

产品检验结果按产品标注质量等级判定，未标注质量等级的按产品标准中的最低等级判定。

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。