陆河县市场监督管理局塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

直接接触食品用购物袋每个产品的抽样数量共100个，其中60个为检验样品（物理性能40个，卫生性能20个），另40个为备用样品；非直接接触食品用购物袋每个产品的抽样数量共80个，其中40个为检验样品，另30个为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽样单中需注明以下内容：

（1）是否与食品直接接触。

（2）是否有漏水性要求，对于部分因特殊功能设计(如打孔)而无需防漏水的塑料购物袋，可不进行漏水性试验。

（3）是否有跌落性能要求，对于部分因特殊功能需要进行了局部热合设计的塑料购物袋，如为分隔或支撑袋内物体而进行了局部热合购物袋(如局部热合的饮料袋等)，可不进行跌落试验。

（4）产品尺寸规格（包括长度、宽度、厚度）和公称承重。若产品上有印刷可免去此项，但须确保印刷内容包含以上内容。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1和表2。2020年12月31日之前生产的产品按GB/T 21661-2008《塑料购物袋》检验，2020年12月31日及之后生产的产品按GB/T 21661-202020《塑料购物袋》检验。

表1 GB/T 21661-2008《塑料购物袋》检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T 21661-2008 4.2 | GB/T 21661-2008 5.3 5.4 |  | ● |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 21661-2008 4.4 | GB/T 21661-2008 5.6.2 | ● |  |
| 3 | 提吊试验 | GB/T 21661-2008 4.4 | GB/T 21661-2008 5.6.1 | ● |  |
| 4 | 漏水性 | GB/T 21661-2008 4.4 | GB/T 21661-2008 5.6.3 | ● |  |
| 5 | 封合强度 | GB/T 21661-2008 4.4 | GB/T 21661-2008 5.6.4 | ● |  |
| 6 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2008 4.4 | GB/T 21661-2008 5.6.5 | ● |  |
| 7 | 总迁移量c | GB 4806.7-2016 4.3 | GB/T 31604.8-2016 | ● |  |
| 8 | 高锰酸钾消耗量c | GB 4806.7-2016 4.3 | GB/T 31604.2-2016 | ● |  |
| 9 | 重金属（以Pb计）c | GB 4806.7-2016 4.3 | GB/T 31604.9-2016 | ● |  |
| 10 | 脱色试验c、d | GB 4806.7-2016 4.3 | GB/T 31604.7-2016 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c仅针对与食品直接接触的塑料购物袋。 d仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |  |  |  |

表2 GB/T 21661-2020《塑料购物袋》检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T 21661-2020 5.3 | GB/T 21661-2020 6.3 6.4 |  | ● |
| 2 | 提吊试验 | GB/T 21661-2020 5.5 | GB/T 21661-2020 6.6.1 | ● |  |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 5.5 | GB/T 21661-2020 6.6.2 | ● |  |
| 4 | 漏水性 | GB/T 21661-2020 5.5 | GB/T 21661-2020 6.6.3 | ● |  |
| 5 | 封合强度 | GB/T 21661-2020 5.5 | GB/T 21661-2020 6.6.4 | ● |  |
| 6 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2020 5.5 | GB/T 21661-2020 6.6.5 | ● |  |
| 7 | 总迁移量c | GB 4806.7-2016 4.3 | GB/T 31604.8-2016 | ● |  |
| 8 | 高锰酸钾消耗量c | GB 4806.7-2016 4.3 | GB/T 31604.2-2016 | ● |  |
| 9 | 重金属（以Pb计）c | GB 4806.7-2016 4.3 | GB/T 31604.9-2016 | ● |  |
| 10 | 脱色试验c、d | GB 4806.7-2016 4.3 | GB/T 31604.7-2016 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c仅针对与食品直接接触的塑料购物袋。 d仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 21661-2008《塑料购物袋》(适用于生产日期在2020年12月31日之前生产的产品）

GB/T 21661-2020《塑料购物袋》(适用于生产日期在2020年12月31日及之后生产的产品）

GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。