2021年陆河县中密度纤维板产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

采用随机抽样法在企业的成品库内产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

第一，抽样基数≥20张；

第二，当产品分垛码放时，采用随机抽样法确定其中一垛为抽样对象；

第三，采用随机抽样法在该垛中抽取5张产品，分别为初检1张（锯制成800mm×800mm×2块,500mm×500mm×2块）、复验2张（锯制成800mm×800mm×4块，500mm×500mm×4块）和各用样品2张（锯制成800mm×800mm×4块）。初检样品和复验样品用于产品标准中要求的初检和复验，备样用于异议处理时进行的复检。

2检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1。

表1 中密度纤维板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A 类 | B类 |
| 1 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718-2009 | 推荐性 | GB/T 11718-2009 |  | ● |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 11718-2009 | 推荐性 | GB/T 11718-2009 |  | ● |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 11718-2009 | 推荐性 | GB/T 11718-2009 |  | ● |
| 4 | 表面结合强度 | GB/T 11718-2009 | 推荐性 | GB/T 11718-2009 |  | ● |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | 强制性 | GB 18580-2017 | ● |  |
| A类：极重要质量项目 B类：重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

3判定规则

3.1依据标准

GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB/T 11718-2009《中密度纤维板》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

产品检验结果按产品标注质量等级判定，未标注质量等级的按产品标准中的最低等级判定。

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。